## Slide 1
新型电化学高级氧化技术降解PFOA实验方案
[窦越，叶雅文，白芷瑜]
2026年5月

## Slide 2
01 | 项目背景与核心挑战 · 新型污染物PFOA的环境与健康双重威胁 · 常规水处理技术在去除PFOA时面临的技术困境
02 技术创新与实验方案
· 核心技术： FeMo-CA 电化学活化PMS体系
· 实验方案总体设计思路与关键控制变量
03 实验流程与结果分析
· 两轮对照实验设计与污染物去除效果对比
· 基于AI的数据深度分析与工艺参数优化
04 降解机理深度解析
· 污染物降解路径的推导与验证
· 自由基与活性物种协同作用机理分析
目录 CONTENTS

## Slide 3
7 极端稳定性
分子含极强的C-F化学键（键能
485-536 kJ/mol），拥有极高的化学稳定性、热稳定性及抗生物降解能力。
严重健康风险
已被证实具有肝脏毒性、免疫毒性及内分泌干扰效应 ，长期暴露可能增加肾癌、睾丸癌等多种癌症的患病风险。
广泛分布与富集
已在全球水环境中广泛检出。具有 极强的生物富集性与累积性 ，可通 过食物链逐级放大 ，无处不在。
严格法规限制
· 国际：2019年列入《斯德哥尔摩公约》
· 国内：饮用水限值为80
ng/L(GB 5749-2022)
全氟辛酸（ PFOA） 是一类典型的新型持久性有机污染物
（POPs）， 因其独特的理化性质 ，在环境中难以降解 ，被 形象地称为 “永久化学品” 。
01 项目背景：超级“永久化学品” PFOA的威胁

## Slide 4
生物法
主要方法： 活性污泥法、 生物膜法等
局限性： PFOA化学性质稳定 ，无法被微 生物代谢利用 ，对其去除率几乎为零。
U 物理法
主要方法： 活性炭吸附、 反渗透（ RO） 局限性：仅实现相转移 ，未降解 ，易产 生二次污染 ，且处理成本高昂。
传统 AOPs
主要方法： 芬顿氧化、 臭氧氧化
( ·OH）
局限性： 羟基自由基( ·OH)氧化能力不 足 ，难以高效破坏C-F键 ，降解率低且脱 氟效果差。
01 常规水处理技术的困境与瓶颈
面对PFOA这一顽固污染物 ，传统水处理技术显得力不从心。
结论： 开发一种能够高效、彻底降解PFOA并实现深度脱氟的新型水处理技术 ，是当前环境科学领域亟待解决的重大挑战与迫切需求。

## Slide 5
核心原理
利用具有更高氧化还原电位(2.5-3. 1 V)和更强选择性的硫酸 根自由基 (SO4 · -) ，对 PFOA 分子结构进行精准的协同进 攻。通过这种强氧化性的自由基反应 ，高效切断 PFOA 分子 中极难断裂的C-F 键 ，从而将难降解的 PFOA 分解为无害的 小分子物质 ，实现彻底矿化。
创新核心材料： FeMo 双金属合金碳气凝胶 (FeMo-CA)
金属协同效应： 引入 Mo 元素加速关键的 Fe³+/Fe² + 催化循环 ，实现对过一硫酸盐 (PMS) 的高效活化。
碳层包覆设计：增强了材料在复杂水环境下的稳定性 ，同时有效防止了金属离子的二次浸出 ，避免二次污染。
02 技术创新： FeMo-CA电化学活化PMS体系
为突破传统技术瓶颈 ，我们提出一种基于硫酸根自由基 (SO4 ·-)的新型电化学高级氧化体系 ， 旨在高效降解PFOA。
三维多孔网络结构：提供巨大的比表面积和丰富的活性位点 ，显著降低传质阻力 ，促进反应高效进行。
>

## Slide 6
宏观视角： 三维多孔反应场 (SEM)
材料展现出独特的宏观三维多孔网络结构 ，构建了巨大的比表面 积 ，为电化学反应提供了高效、 开放的“ 反应场” ，大幅提升了 反应活性。
微观视角：碳包覆双金属颗粒 (TEM)
活性FeMo双金属纳米颗粒被致密的碳层紧密包覆 ，形成独特的 核壳结构。 这一设计既增强了电子传输效率 ，又有效抑制了金属 离子浸出 ，实现了性能与环境友好性的完美统一。
02 核心材料： FeMo-CA的微观世界
FeMo-CA材料的独特结构是其高性能的关键 ，兼具宏观与微观的双重优势。

## Slide 7
本研究采用 “一轮基础验证 + 二轮参数寻优” 的双阶段模式 ，系统性验证技术可行性并精准优化关键工艺参数。 | ◎ 目标污染物： PFOA (全氟辛酸)¦ 初始浓度设定:10mg/L
▎ 实验装置 · 一式池
采用密闭式反应体系 ，有效避免环境干扰 ，确保实验数据准确性 ，是开展基础验证与参数寻优的核心载体。
▎ 定量分析 · UHPLC -FISE
利用UHPLC追踪PFOA母体浓度变化 ，计算降解动力学； 以F ISE (氟离子电极)测定无机氟离子浓度 ，计算脱氟率 ，是判断C-F键破坏的“金标准”。
▎ 机理分析 · GC-MS 联用
精准捕获并鉴定反应过程中的微量中间产物 ，结合产物分布特征与化学计量学分析 ，科学反推PFOA的降解路径与微观反应机理。
02 实验方案总体设计

## Slide 8
实验目的
初步验证体系降解PFOA的技术可行 性 ，并通过主动设定非最优条件，
暴露出体系在基础参数下的降解瓶 颈 ，为后续实验方案的优化提供明 确的方向和依据。
初始实验条件
标准操作流程
01. 准备
组装H型电解池 ，按比例加入PFOA模拟废水和电解质 ，确保密封性。
02. 反应
投加0.2 mM PMS ，立即开启恒电流仪施加10 mA电流 ，启动计时。
03. 检测
在预定时间点取样 ，经淬灭处理后 ，分别送UHPLC和F ISE进行指标检测。
03 第一轮实验：基础性能验证与瓶颈暴露
阴极施加电流： 10 mA
PMS 投加量： 0.2 mM
反应总时长： 60 min

## Slide 9
AI 数据反馈 系统对第一轮实验数据进行深度解析。 在10 mA 电流和0.2 mM PMS的反应条件下 ，反应持续60分钟后 ，监测到关键指标 表现如下： | 
AI 诊断结论
✅ 有效性确认： 降解率显著优于对照组 ，证实该复合体系具 备启动 PFOA 降解的核心能力 ，基础逻辑成立。
⚠ 瓶颈诊断：脱氟率极低是目前最大痛点 ，表明 PFOA 仅发 生断链 ，未被彻底矿化 ，C-F 强键未被有效破坏。
?原因分析：动力学模型计算显⽰ ， 10mA电流及0.2mM PMS提供的能量总量 ，不足以跨越 PFOA 彻底矿化所需的高能 反应壁垒。
55%
PFOA母体去除率
15%
脱氟率 (关键瓶颈)
03 AI数据分析与诊断

## Slide 10
关键调整方案
01. 提升阴极恒定电流
从 10 mA 提升至20 mA
02. 增加 PMS 投加量
从 0.2 mM 提升至0.4 mM
科学调整依据
· 电场驱动力强化：20mA的强电流能显著加速FeMo界面的电子穿梭与Fe³+/Fe²+循环 ，创造更多催化活性位点。
·反应底物保障： 0.4 mM的PMS浓度可激发界面产生极高浓度的 “活性氧风暴” ，为彻底打断高键能的 C-F键提供充足能量。
当前工艺在实际运行中 ，面临的核心挑战是：
降解反应不彻底 ，导致最终的脱氟率处于极低水平 ，仅达到
15%，远未达到预期的排放标准与处理目标。
03 1分钟汇报： 问题、调整与依据
G 发现的问题

## Slide 11
实验目的
基于前期优化筛选出的最佳反应条 件 ，本阶段实验旨在：
全面验证并展⽰本体系对全氟辛酸 （ PFOA） 的处理能力 ，重点关注其 对PFOA的深度脱氟效率与彻底矿化 能力 ， 以证明技术的实用潜力。
优化实验条件
关键成果展⽰
UHPLC 浓度监测：
反应前30分钟内 ， PFOA母体浓度去除 率即突破90% ，展现出极高的降解动 力学速率。
F_ ISE 离子色谱：
最终脱氟率高达80% 以上 ，证实本体 系能高效打断顽固的 C-F 化学键 ，实 现深度矿化。
阴极施加电流 (Current)
20mA
过一硫酸盐投加量 (PMS)
0.4mM
03 第二轮实验：参数寻优与极致性能展⽰

## Slide 12
03 实验结果对比： 优化前后的巨大差您
通过调整关键参数 ，体系性能得到了质的飞跃。

## Slide 13
04 降解机理深度解析
通过结合多种先进分析手段 ，我们揭⽰了 FeMo-CA 体系降解 PFOA 的完整路径 ，从分子吸附到彻底矿化 ，每一步都清晰可循。
电子转移活化
在外加电场和FeMo-CA阴极协同作用下 ，PFOA分子被吸附并得到电子 ，C-F键被活化 ，为后续反应奠定基础。
o o 逐级脱碳脱氟
断裂后的短链中间产物持续受到自由基的攻击 ，碳链进一步缩短 ，C- F键逐步脱除 ，转化为更简单的分子。
最终彻底矿化
所有 C-F 键被完全破坏 ，PFOA 最终分解为环境无害的无机氟离子
(F_)、二氧化碳(CO2)和水
(H2O)。
自由基攻击断裂
Fe²+高效活化PMS产生大量
SO4 · _ ，协同进攻已被活化的
PFOA分子 ，引发碳链断裂 ，形成短链中间产物。

## Slide 14
本研究成功开发并验证了一种基于FeMo-CA 电化学活化 PMS的新型高级氧化技术 ，突破了传统工艺的局限 ，实现了对环境顽固污染物 PFOA 的高效降解和深度脱氟 ，实验测得最终脱氟率大于 80%，为该类物质的治理提供了新路径。
广阔的应用前景
针对 PFOA 等新型持久性有机污染物 (POPs)治理难度大的行业痛点 ，本技术提供了一种兼具经济性与可行性的工程化解决方案。
未来可广泛应用于饮用水源地深度净化、 电子与化工园区工业废水预处理以及含氟废水的末端治理等多个领
域 ，具备极高的商业转化和推广潜力。
高效彻底的矿化能力
不同于简单的物理转移或部分降解 ，本技术能将 PFOA 分子链完全断裂并实现深度矿化。
显著的低能耗特征
在维持较低电流密度的工况下 ，仍能持续稳定地产生高活性自由基 ，保证优异的降解性能。
环境友好 ，无二次污染
通过创新的电极材料与反应体系设计 ，有效避免了处理过程中产生其他有害副产物。
总结与展望
核心技术优势
J

## Slide 15
感谢聆听
Q & A
欢迎提问 ·
共同探讨